招标数量预计及质量标准

| 序号 | 物资类别 | 物资名称 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖胶外加剂 | 纤维素醚 | 吨 | 75 |  |
| 2 | 瓷砖胶外加剂 | 可再分散乳胶粉 | 吨 | 200 |  |
| 3 | 瓷砖胶外加剂 | 甲酸钙 | 吨 | 110 |  |
| 4 | 瓷砖胶外加剂 | 淀粉醚 | 吨 | 6 |  |
| 5 | 干混砂浆外加剂 | 干混普通砂浆复配添加剂 | 吨 | 36 |  |

- 6.质量标准：

| 纤维素醚质量指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 指标 |  |
| 外观 |  |  |  | 白色或浅黄色粉末、无结块 |  |
| 水份（%） |  |  |  | ≤5.0 |  |
| 灰分（%） |  |  |  | ≤5.0 |  |
| 筛余物（180μm标准筛)/% |  |  |  | ≤5.0 |  |
| PH值 |  |  |  | 5.0-8.5 |  |
| 粘度（20℃）/mpa.s |  |  |  | 100000（±20%） |  |
| 掺加纤维素醚后各品种瓷砖胶各项性能指标必须全部符合相关产品执行标准。 |  |  |  |  |  |
| 可再分散乳胶粉质量指标 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 指标 |  |  |
| 外观 |  |  | 白色或微黄色粉末、无结块 |  |  |
| 灰分（%） |  |  | ≤13.0 |  |  |
| 不挥发物含量（%） |  |  | ≥98 |  |  |
| 堆积密度 （g/L） |  |  | 300-600 |  |  |
| PH值 |  |  | 5.0-9.0 |  |  |
| 掺加可再分散乳胶粉后各品种瓷砖胶各项性能指标必须全部符合相关产品执行标准。 |  |  |  |  |  |
| 甲酸钙质量指标 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 指标 |  |  |  |
| 外观 |  | 白色结晶或粉状 |  |  |  |
| 甲酸钙含量（%） |  | ≥98.0 |  |  |  |
| 钙含量（%） |  | ≥30.2 |  |  |  |
| PH值 |  | 6-8 |  |  |  |
| 水不溶物（w/%） |  | ≤1.0 |  |  |  |
| 掺加甲酸钙后各品种瓷砖胶各项性能指标必须全部符合相关产品执行标准。 |  |  |  |  |  |
| 淀粉醚质量验收指标 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 指标 |  |  |  |  |
| 外观 | 白色粉末 |  |  |  |  |
| 水份（%） | ≤5.0 |  |  |  |  |
| 灰分（%） | ≤5.0 |  |  |  |  |
| 新拌瓷砖胶抗滑移（mm） | ≤0.5 |  |  |  |  |
| 掺加淀粉醚后各品种瓷砖胶各项性能指标必须全部符合JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》执行标准。 |  |  |  |  |  |
| 干混普通砂浆复配添加剂质量指标（砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆） |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 指标 |
| 外观 |  |  |  |  | 无结块 |
| 新拌砂浆保水率（%） |  |  |  |  | ≥88 |
| 新拌砂浆密度（kg/m³） |  |  |  |  | 1750-1850 |
| 新拌砂浆2h稠度损失率（%） |  |  |  |  | ≤30 |
| 掺加复配添加剂后普通千混砂浆不得出现泌水、离析等现象，各项性能指标必须全部符合 CB/T25181-2019《预拌砂浆》标准。 |  |  |  |  |  |